| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P20 | +1.70 | +1.18 | +1.00 | +0.850 | +0.710 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-7% | 42±8% | 86±6% | 96% | 4 |  |
|  | 036 | 0 | 5.5 | 41.8 | 83.7 | 98.5 | 1.5 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P24 | +1.40 | +1.00 | +0.850 | +0.710 | +0.600 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-1% | 14±4% | 61±9% | 92% | 8 |  |
|  | 057 | 0 | 0.1 | 12.5 | 71.9 | 97.6 | 2.4 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P30 | +1.18 | +0.850 | +0.710 | +0.600 | +0.500 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-1% | 14±4% | 61±9% | 92% | 8 |  |
|  | 037 | 0 | 0 | 13.5 | 70 | 94.6 | 5.4 |  |
|  | 038 | 0 | 0 | 15.5 | 70 | 96.6 | 3.4 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P36 | +1.00 | +0.710 | +0.600 | +0.500 | +0.425 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-1% | 14±4% | 61±9% | 92% | 8 |  |
|  | 062 | 0 | 1 | 13.5 | 56.9 | 94.8 | 5.2 |  |
|  | 012 | 0 | 0.9 | 14 | 54.9 | 94 | 6 |  |
|  | 040 | 0 | 0 | 13.5 | 55.4 | 94.8 | 5.2 |  |
|  | 066 | 0 | 0.4 | 12.5 | 55.4 | 95.3 | 4.7 |  |
|  | 021 | 0 | 0.4 | 13 | 54.9 | 95.3 | 4.7 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P40 | +0.710 | +0.500 | +0.425 | +0.355 | +0.300 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-7% | 42±8% | 86±6% | 96% | 4 |  |
|  | 069 | 0 | 5.3 | 44.8 | 90 | 99 | 1 |  |
|  | 061 | 0 | 4.3 | 44.3 | 89 | 99 | 1 |  |
|  | 058 | 0 | 5.3 | 46.8 | 90 | 99 | 1 |  |
|  | 059 | 0 | 5.3 | 47.8 | 89 | 99 | 1 |  |
|  | 060 | 0 | 5.3 | 47.3 | 88.5 | 99 | 1 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P50 | +0.600 | +0.425 | +0.355 | +0.300 | +0.250 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-3% | 26±6% | 75±9% | 96% | 4 |  |
|  | 065 | 0 | 2.3 | 24.1 | 75.5 | 97.7 | 2.3 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P60 | +0.500 | +0.355 | +0.300 | +0.250 | +0.212 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-1% | 14±4% | 61±9% | 92% | 8 |  |
|  | 032 | 0 | 0 | 12.4 | 65.8 | 94.8 | 5.2 |  |
|  | 033 | 0 | 0 | 13.4 | 69.8 | 96.8 | 3.2 |  |
|  | 034 | 0 | 0 | 12.4 | 65.8 | 95.7 | 4.3 |  |
|  | 035 | 0 | 0 | 12.4 | 65.8 | 95.7 | 4.3 |  |
|  | 046 | 0 | 0 | 15.4 | 65.8 | 94.8 | 5.2 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P80 | +0.355 | +0.250 | +0.212 | +0.180 | +0.150 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-3% | 26±6% | 75±9% | 96% | 4 |  |
|  | 014 | 0 | 0 | 24.9 | 75.4 | 97.7 | 2.3 |  |
|  | 067 | 0 | 0 | 24.9 | 74.4 | 97.2 | 2.8 |  |
|  | 068 | 0 | 0 | 24.9 | 74.4 | 96.7 | 3.3 |  |
|  | 044 | 0 | 0 | 27.9 | 78.9 | 97.7 | 2.3 |  |
|  | 013 | 0 | 0 | 24.9 | 74.4 | 97.2 | 2.8 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P100 | +0.300 | +0.212 | +0.180 | +0.150 | +0.125 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-1% | 14±4% | 61±9% | 92% | 8 |  |
|  | 029 | 0 | 0.1 | 12.7 | 68.9 | 96.2 | 3.8 |  |
|  | 027 | 0 | 0.1 | 13.2 | 65.9 | 95.7 | 4 |  |
|  | 028 | 0 | 0.1 | 12.2 | 64.9 | 96.2 | 3.8 |  |
|  | 030 | 0 | 0.1 | 11.2 | 65.9 | 96.2 | 3.8 |  |
|  | 045 | 0 | 0.1 | 12.2 | 65.8 | 96.2 | 3.8 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P120 | +0.212 | +0.150 | +0.125 | +0.106 | +0.090 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-7% | 42±8% | 86±6% | 96% | 4 |  |
|  | 059 | 0 | 0 | 36 | 83.1 | 99.2 | 0.8 |  |
|  | 061 | 0 | 0 | 36.5 | 83.1 | 99.2 | 0.8 |  |
|  | 039 | 0 | 0 | 36 | 85 | 99.2 | 0.8 |  |
|  | 031 | 0 | 0 | 36 | 85 | 99.2 | 0.8 |  |
|  | 037 | 0 | 0 | 36 | 83 | 99.2 | 0.8 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P150 | +0.180 | +0.125 | +0.106 | +0.090 | +0.075 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-3% | 26±6% | 75±9% | 96% | 4 |  |
|  | 033 | 0 | 1 | 30.4 | 76.6 | 98.2 | 1.8 |  |
|  | 060 | 0 | 1 | 30.4 | 76.5 | 98.2 | 1.8 |  |
|  | 063 | 0 | 2.5 | 22.4 | 79.1 | 98.7 | 1.3 |  |
|  | 038 | 0 | 2.5 | 22.4 | 79.7 | 98.7 | 1.3 |  |
|  | 065 | 0 | 1.5 | 21 | 76.1 | 98.2 | 1.8 |  |
|  | 057 | 0 | 1.5 | 23 | 78.1 | 98.2 | 1.8 |  |
|  | 058 | 0 | 1 | 22.4 | 76.1 | 98.7 | 1.3 |  |
|  | 062 | 0 | 1 | 23 | 76.1 | 98.7 | 1.3 |  |
|  | 064 | 0 | 2 | 24.4 | 79.6 | 98.3 | 1.3 |  |
|  | 047 | 0 | 2 | 24 | 78.6 | 98.7 | 1.3 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P180 | +0.150 | +0.106 | +0.090 | +0.075 | +0.063 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-2% | 15±5% | 62±12% | 90% | 10 |  |
|  | 051 | 0 | 0 | 13 | 73.6 | 95.3 | 4.7 |  |
|  | 050 | 0 | 0 | 13.5 | 73.6 | 95.3 | 4.7 |  |
|  | 048 | 0 | 0 | 13 | 73.6 | 95.3 | 4.7 |  |
|  | 049 | 0 | 0 | 13 | 73.1 | 96.3 | 3.7 |  |
|  | 046 | 0 | 0 | 13 | 73.1 | 96 | 4 |  |

| Physical Analysis | Grit# | Q1 | Q2最大 | Q3 | Q4 | Q5最小 | Q6最大 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P220 | +0.125 | +0.090 | +0.075 | +0.063 | +0.053 |  |  |
|  | Standard | 0% | 0-2% | 15±5% | 62±12% | 90% | 10 |  |
|  | 054 | 0 | 0.9 | 19.4 | 67.5 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 065 | 0 | 0.9 | 19.4 | 66.5 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 032 | 0 | 0.9 | 18.9 | 67 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 034 | 0 | 0.9 | 18.7 | 67 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 036 | 0 | 0.7 | 19.1 | 66.5 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 053 | 0 | 0.7 | 18.6 | 66.5 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 052 | 0 | 0.6 | 18.4 | 67.5 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 035 | 0 | 0.3 | 18 | 67 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 055 | 0 | 0.9 | 18.7 | 67 | 95.5 | 4.5 |  |
|  | 066 | 0 | 0.3 | 18.5 | 65 | 95.5 | 4.5 |  |

Test by:	Approved by:					Date:Jun.15th, 2015